设备名称：纳米力学测试系统；固定资产编号：11010640、 11010639。购置日期：2010.11.1。厂家：Micro Materials。技术指标：本仪器配置有室温环境、湿度控制环境、高低温环境、空气和液体测试环境条件下的微米力学性能和纳米力学性能测试系统；测试模式包括：压痕模式、划痕模式、冲击模式、疲劳模式、摩擦模式和3D表面形貌成像。该系统微米力学测试系统加载范围500mN~20N，纳米力学测试系统加载范围0~500mN。试验温度范围 -30℃-500℃。存放位置：材料科学与工程学院B楼 201B房间；管理负责人：朱薇薇；联系方式：025-52090638。

收费参考标准:

| 类别 | 附加类别 | 标准 | 学科组 | 校内用户 | 校外用户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机时 |  | 元/小时 | 80 | 160 | 500 |  |
| 样品数 |  | 元/样品 | 200 | 400 | 1000 | 每个样压点时间不应超过2小时，超出部分时间按小时计算 |
| 附加费 | 微米压痕 | 元(其他) | 70 | 140 | 100 |  |
|  | 划痕模块 | 元(其他) | 170 | 340 | 500 |  |
|  | 冲击模块 | 元(其他) | 170 | 340 | 500 |  |
|  | 显微镜观察 | 元(其他) | 100 | 150 | 200 | 按使用区域收费，使用显微镜可以对某个特定区域进行研究，多适用于多相材料的观察 |
|  | 低温压痕 | 元/小时(机时) | 170 | 340 | 500 | 低温纳米压痕时间包括降温时间和保温时间及压点时间 |
|  | 高温压痕 | 元/小时(机时) | 40 | 90 | 250 | 高温纳米压痕时间包括升温时间和保温时间及压点时间 |
|  | 划痕结果分析 | 元(其他) | 120 | 240 | 500 |  |
|  | 压痕结果分析 | 元(其他) | 120 | 240 | 500 | 按分析区域收费，压痕结果包括：每个压入点的深度-荷载曲线值，硬度值、模量值等 |
| 光盘 | 元(其他) | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

主要功能及用途: 本仪器适用于室温环境、湿度控制环境、高低温环境、空气和液体测试环境条件下的水泥基复合材料、陶瓷材料、金属材料、电子信息材料、薄膜材料、生物材料等微米尺度材料和纳米尺度材料的弹性模量、硬度、薄膜与基材附着力等性能的定量评价，也适用于样品表面3D形貌成像（类似于AFM）。